命题题库五

理论竞赛

（一）单项选择

- 下列有哪些项目不是钢筋混凝土保护层厚度检测记录表中包括的（）。

A  钢筋保护层厚度设计值及检测值

B  检测部位

C  钢筋公称直径

D  检测方向

- JGJ/T152--2019钢筋间距和保护层厚度检测所规定检测方法不适用于含有（）的混凝土检测。

A  铜物质   B  铁磁性物质  C  有机物质    D  铝物质

- JGJT 152-2019中，钢筋间距和保护层厚度检测钻孔、剔凿时，不得损坏钢筋，实测应采用游标卡尺，量测精度应为( )。

A  0.1mm     B  0.2mm     C  0.5mm     D  1mm

- 当钢筋保护层厚度小于（）时，应加垫非铁磁性垫块进行检测。

A  5mm     B  10mm     C  15mm     D  20mm

- 对于钢筋探测仪，其基本原理是根据钢筋对仪器探头所发出的（）来判定钢筋的大小和深度。

A  电磁波的信号强度          B  电磁场的感应强度

C  冲击弹性波的反射          D  超声波的信号强度

- 现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 附录 "结构实体保护层厚度检测"中，对钢筋保护层厚度的检测误差规定不应大于（）。

A  1mm     B  2mm     C  3mm     D  4mm

- 对于钢筋探测仪，其基本原理是根据钢筋对仪器探头所发出的（）来判定钢筋的大小和深度。

A  电磁波的信号强度          B  电磁场的感应强度

C  冲击弹性波的反射          D  超声波的信号强度

- 当混凝土保护层厚度值过小时，有些钢筋探测仪无法进行检测或示值偏差较大，可采用（）。

A  此情况无法进行无损检测

B  将钢筋直径设置成比实际值大些

C  在探头下附加已知厚度的垫块来人为增大保护层厚度的检测值

D  将探头悬空固定高度进行检测

- 钢筋间距检测时，遇到钢筋直径未知的情况，应选取不少于（）的已测钢筋，且不应少于（）处，采用钻孔、剔凿等方式验证。

A  30%，5                    B  20%，5

C  30%，7                    D  20%，6

- 检测前，应对钢筋探测仪进行（），调零时探头应远离金属物体。在检测过程中，应核查钢筋探测仪的零点状态。

A.校准  B.预热调零  C.校正  D.检查

- 钢筋直径检测时，被测钢筋与相邻钢筋的间距应不小于（）。

A  50mm     B  100mm     C  150mm     D  200mm

- 电磁感应法钢筋探测仪所用校准试件的制作中宜优先采用何种材质（）

- 混凝土          B.木材         C.塑料         D.环氧树脂

- 在混凝土结构及构件中钢筋位置与保护层厚度测定及钢筋锈蚀度测定的检测中，采用的方法不包括（）

- 电磁感应法     B.雷达法     C.弹性波法    D.半电池电位法

14.制作电磁感应法钢筋探测仪校准试件时，埋入试件中的钢筋应和试件表面（）

- 垂直      B.交叉     C.不作要求     D.平行

15.发生以下哪种情况，钢筋检测仪不需要进行校准（）

A.新仪器启用前               B.检测数据异常且无法进行调整

C.经过维修或更换主要零配件      D.仪器校准后半年

16.检验检测机构一般应为独立法人,非独立法人的机构需要进行(  )。

A、由上级主管单位确认其最高管理者

B、经法人书面授权

C、县级以上资质认定部门批准

D、当地资质认定部门批准

17.实验室应建立和维持程序来控制构成其(    )的所有文件。

A、质量体系      B、管理体系        C、文件体系       D、文件程序

18.对石灰进行化学分析时，主要是测定（）的含量。

A.有效氧化镁   B.有效氧化钙   C.有效氧化钙和氧化镁   D.氧化钙和氧化镁

19. 集料在混合料中起到（    ）作用。

A.填充与分散   B. 骨架与分散    C. 骨架与填充   D. 填充与堆积

20.下列不属于低应变反射波法的缺点的是（）。

A. 需桩头露出                  B. 需要预留检测孔

C. 信号需人工判断              D. 受检测人员经验影响较大

21.无损检测方法中，“PIT” 为（）技术的英文缩写。

A.跨孔超声   B.雷达   C.低应变检测   D.射线扫描

22.在《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）中，针对杆体长度的允许偏差或允许值为（ ）

A、+100mm、-30mm

B、+200mm、-60mm

C、实测入孔长度大于等于设计长度的95%，且不足长度不超过20cm

D、实测入孔长度大于等于设计长度的95%

23.按《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)的规定，锚杆锚固质量无损检测前，宜进行（ ）。

A、蠕变实验

B、抗拔力试验

C、锚杆模拟实验

D、无需进行任何其他试验

24.按照《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)要求，其激振方式宜采用（ ）。

A、瞬态激振

B、连续激振

C、摩擦激振

D、稳态激振

25.按照《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009)要求，锚杆端部应（ ）。

A、与杆体呈直线，无需打磨

B、仅需打磨平整

C、与杆体呈直线，且需打磨平整

D、无具体要求

26.关于雷达法测混凝土厚度，错误的是（ ）

A、在现场检测时，应首先进项电磁波速标定

B、混凝土中钢筋较密集时，对测试影响较大

C、标定的目标体厚度不少于15cm

D、混凝土含水量较大时，不需要再额外标定

27.以下关于回弹法与冲击弹性波法测试混凝土强度的说法中，错误的是（ ）

A.回弹法更简单

B.回弹的测试深度范围更大

C.冲击弹性波法的测试深度范围更大

D.冲击弹性波法具有更严密的理论基础

28.以下哪种测试方法不能测试混凝土的内部缺陷（ ）

A.超声波法    B.红外法     C.冲击弹性波法    D.电磁波法

29.当测试对象较薄，激振信号与反射信号不能很好分离时，通过（ ）的方法可以算出一次反射的时间（即周期），据此即可测出对象的厚度。

A、波速分析     B、时间分析    C、能量衰减分析       D、频谱分析

30.下列哪种测裂缝深度的方法简单，不需要知道波速就可以计算裂缝深度（ ）。

A、相位反转法     B、表面波法   C、传播时间差法    D、穿透斜测法

31.深层（超过30cm）钢筋的位置、分布的检测宜采用下列哪种方法（ ）

A、电磁感应法     B、半电池电位法  C、雷达法   D、冲击弹性波法

32.沥青针入度指数PI表示沥青的（  ）。

A. 温度敏感性

B. 热稳定性

C. 塑性

D. 粘滞性

33.钢筋的公称直径检测应采用钢筋探测仪检测并结合钻孔、剔凿的方法进行，钢筋钻孔、剔凿的数量不应少于该规格已测钢筋的（）且不应少于（）处。

A、  30%，3                   B、  30%，2

C、  20%，3                   D、  20%，2

34.当钢筋保护层厚度小于（）时，应加垫非铁磁性垫块进行检测。

A、  5mm     B、  10mm     C、  15mm     D、  20mm

35.我国重交通道路石油沥青,按（  ）试验项将其划分为七个标号。

A. 延度

B. 软化点

C. 针入度

D. 密度

36.当地基必须挖成台阶,台阶宽度不小于(         )m。

A.1

B.2

C.3

D.4

37.路基填土高度小于1.0米的路堤叫矮路堤,矮路堤必须在边坡坡脚处设置(     )。

A.边沟

B.截水沟

D.无

C.排水沟

38.路肩的组成是。( )

A.土路肩+硬路肩

B.硬路肩+左侧路缘带

C.硬路肩+右侧路缘带

D.土路肩+硬路肩+左侧路缘带

39.中型回弹仪的标称动能为（  ）。

A、2.2J   B、4.5J    C、5.5J   D、29.4J

40.采用超声波测厚法检测涂层厚度时，按每个检测单元随机检测（    ）个测点，以测点的涂层干膜厚度算术平均值代表涂层的平均干膜厚度。

A、6          B、10          C、8          D、9

41.芯样试件的垂直度用游标量角器测量试件两个端面与母线的夹角，精确至（ ）。

A.0.1°          B.0.3°          C.1°          D.0.2°

42.回弹值测量完毕，在具有代表性的测区上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区的（ ）。

A、40%         B、20%         C、30%         D、10%

43.超声回弹综合法测试混凝土强度时，结构或构件的每一测区，宜先进行___测试，后进行___测试。(  )

A、回弹  超声    B、 超声  回弹    C、 超声回弹综合测试   钻芯

44.高强回弹仪，标称动能为4.5J和5.5J，适用于强度等级（   ）、骨料最大粒径不大于（   ）的混凝土。

A.C50～C100，40mm             B.C60～C100，20mm

C.C60～C100，40mm             D.C45～C100，20mm

45、当测区混凝土碳化深度平均值与实测保护层厚度平均值的比值KC为（      ）时，评定标度为4。

A.＜0.5       B.[0.5，1.0）       C.≥2.0       D.[1.5，2.0）

46、混凝土回弹检测单个构件测区的面积不宜大于（ ）。

A.0.02m2         B.0.05m2         C.0.04m2         D.0.01m2。

47、当构件的钢筋保护层厚度测点数为20时，其判定系数KP为（ ）。

A.1.695        B.1.645        C.1.595        D.1.685

48、烧结砖回弹法每个检测单元应随机选择( )个测区。每个测区的面积不宜小于1㎡，应在其中随机选择( )块条面向外的转回弹测试。

A、10，10                     B、5、5

C、5，10                      D、10，5

49、回弹仪按回弹冲击能量大小分为中型、高强型和重型，普通混凝土抗压强度大于C50时，通常采用( )。

A、普通回弹仪                    B、高强回弹仪

C、重型回弹仪                    D、以上都可以

50、抗压芯样试件宜使用直径为( )mm的芯样，且其直径不宜小于骨料最大粒径的( )倍。

A、100，3                     B、150，3

C、100，4                     D、150，4

51、采用剔凿法检测钢筋直径时，游标卡尺的测量精度应为( )mm。

A、1mm                      B、0.1mm

C、0.5mm                      D、0.2mm

52、回弹仪在洛氏硬度HRC为( )的钢砧上，回弹仪的率定值应为( )。

A、60±2，80±2                       B、80±2，60±2

C、60±1，80±1                       D、80±1，60±1

53、回弹仪按回弹冲击能量大小分为中型、高强型和重型，普通混凝土抗压强度大于C50时，通常采用( )。

A、普通回弹仪                    B、高强回弹仪

C、重型回弹仪                    D、以上都可以

54、抗压芯样试件宜使用直径为100mm的芯样，且其直径不宜小于骨料最大粒径的( )倍；也可采用小直径芯样，但其直径不应小于70mm 且不得小于骨料最大粒径的( )倍。

A、3，2                      B、2，3

C、3，4                      D、4，3

55、采用超声回弹综合法检测混凝土抗压强度，在推定混凝土强度时，宜优先采用( )测强曲线推算。

A、统一                      B、专用或地区

C、专用                      D、地区

56、芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验。当结构工作条件比较潮湿，需要确定潮湿状态下混凝土抗压强度时，芯样试件宜在( )的清水中浸泡( ) ，从水中取出后应去除表面水渍，并立即进行试验。

A、20℃±5℃，40h～48h             B、20℃±2℃，40h～48h

C、23℃±2℃，48h～72h               D、23℃±2℃，40h～48h

57、烧结砖回弹法单个测位的回弹值应取( )个弹击点回弹值的平均值。

A、3             B、10       C、5             D、6

58、公路工程行业标准体系中，《公路桥涵设计通用规范》( JTG D60-2015)属于(  )。

A.强制性标准      B.推荐性标准      C.综合标准      D.管理标准

59、《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》( JTG F80/ 1-2017)统一了工程质量的(  )和评定标准。

A.检查项目      B.检验标准        C.检验方法      D.检验数量

60、桥梁工程质量检验评定中，上部构造预制和安装应划归为(  )工程。

A.分项         B.分部           C.单位           D.建设

61、新建桥梁的工程质量检验评定以(  )工程为基本单元。

A.单位         B.分项           C.分部           D.建设

62、分项工程质量检验评定，实测项目按(  )评价是否合格。

A.合格率法   B.百分制评分法    C.资料审查评审法    D。综合评定法

63、新建公路工程质量检验评定中，分项工程的实测项目合格率应满足(  )。

A.关键项目不低于90%，一般项目不低于80 %

B.关键项目不低于90%，一般项目不低于75 %

C.关键项目不低于95%，一般项目不低于80%

D.关键项目不低于95%，一般项目不低于75 %

64、以下不属于分项工程质量检验内容的是(  )。

A。基本要求检查B。质量保证资料完整性C.实测项目合格率D.实测项目得分

65、公路工程质量等级评定的原则是(  )。

A.两级制度、逐级计分评定、合规定质

B.两级制度、逐级评定、合规定质

C.三级制度、逐级计分评定、合规定质

D.三级制度、逐级评定、合规定质

66、水泥混凝土抗弯拉强度试验中，采用100mm x 100mm x 400mm棱柱体非标准试件时，所得的抗弯拉强度值应乘以尺寸修正系数(  )。

A.0.85              B.O.95        C.1.O5           D.1.1

67、混凝土立方体抗压强度试验，当混凝土强度等级大于或等于(  )时，宜采用标准试件。

A. C30               B. C40      C. C50              D. C60

68、混凝土立方体劈裂抗拉强度试验中，混凝土强度等级为C40时的加荷速率为(  )。

A. 0.02～0.05MPa/s              B. 0.O5～0.08MPa/s

C. 0.08～0.10MPa/s               D. 0.10～0.15MPa/s

69、钢绞线力学试验平行长度为795 mm，摘下引伸计时，两夹口距离为800 mm，钢绞线拉断时夹口距离为840mm，最大力总延伸率应为(  )。

A.4%                  B.5%        C.5.6%            D. 6. 5%

70、混凝土标准养护室的温度及相对湿度分别为(  )。

A. 20℃±2℃ ,90%以上        B. 20℃±2℃ ,95%以上

C. 20℃±5 ℃ ,90%以上       D. 20℃±5℃ ,95 %以上

71、对于批量构件采用回弹法或超声回弹综合法检测混凝土强度，随机抽检数量一般应满足(  )。

A.不少于构件总数的30%且不少于10件

B.不少于构件总数的40%

C.不少于构件总数的40%且不少于10件

D.不少于10件

72、某混凝土立方体试件抗压强度试验结果为，试件A; 43.1 MPa，试件B;51.6 MPa，试件C:58.5 MPa，则该组混凝土立方体抗压强度测定值为(  )。

A. 43.1 MPa     B. 51.1 MPa      C. 51. 6MPa   D.试验结果无效

73、回弹法检测单个一般构件的混凝土强度，要求的测区数量不宜少于(  )。

A. 5个         B. 10个           C.16个        D.20个

74、采用回弹法检测混凝土强度，每个测区读取16个回弹值，该测区的回弹平均值为(  )。

A. 3个最大值与3个最小值的平均值

B.该测区全部回弹值平均

C.剔除3个最大值与3个最小值后的平均值

D.剔除最大值与最小值后的平均值

75、回弹仪在检测前后，均应在洛氏硬度(HRC)为60±2的钢砧上进行率定，率定值应满足(  )。

A. 76±2       B. 78±2        C. 80±2        D. 82±2

76、回弹法检测混凝土强度，回弹测区应优先选择在(  )。

A.能使回弹仪竖直弹击的混凝土浇筑底面

B.能使回弹仪竖直弹击的混凝土浇筑侧面

C.能使回弹仪水平弹击的混凝土浇筑底面

D.能使回弹仪水平弹击的混凝土浇筑侧面

77、采用超声回弹综合法检测混凝土强度，现场测试的数据应包括(  )。

A.回弹值和碳化深度               B.声波波幅和回弹值

C.声时值、回弹值和碳化深度       D.声时值和回弹值

78、采用回弹法并根据全国统一测强曲线计算非泵送混凝土的抗压强度时(  )的混凝土强度检测。

A.龄期无限制、抗压强度为10MPa～50MPa

B.龄期7d～2000d、抗压强度为10 MPa～70 MPa

C.龄期14d～1000d、抗压强度为10 MPa～60 MPa

D.龄期7d～1000 d、抗压强度为10 MPa～60 MPa

79、回弹法测定混凝土强度，碳化深度的测点数不应少于构件测区数的(  )

A. 20%             B. 30%               C. 40%        D. 50%

80、采用钻芯法检测单个构件的混凝土强度，有效芯样数量不得少于( ),小尺寸构件的芯样不得少于();按有效芯样试件抗压强度值的( )确定其推定值。

A.6个，4个，平均值    B. 6个，4个，最小值

C.3个，2个，平均值    D. 3个，2个，最小值

81、使用钻芯法检测混凝土强度，芯样试件的实际高径比应满足(  )，否则测试数据无效。

A. 0. 85～1.05   B. 1.0～1.5    C.0.95～1.05   D. 1.5～2. 0

82、钻芯法检测混凝土强度，按潮湿状态进行试验时，芯样试件在受压前应(  )。

A.自然干燥3d

B.在20℃±5℃的清水中浸泡20～24h

C.在20℃±5℃的清水中浸泡40～48h

D.在20℃±5℃的清水中浸泡70～72h

83.钻芯法标准芯样试件要求其公称直径为()且不宜小于集料最大粒径的();也可采用小直径芯样试件，但其公称直径不宜小于()且不得小于集料最大粒径的(  )。

A. 70mm , 4倍，50mm,3倍    B.100mm,3倍，70mm , 2倍

C. 100mm,3倍，50mm,2倍    D.70mm,3倍，50mm ,2倍

84、某涵洞遭受了火灾，为确定火灾后墙身混凝土的强度，可采用(  )进行检测。

A.回弹法    B.超声法    C.超声回弹综合法    D.钻芯法

85、钢筋的配置检测可分为：钢筋位置、（  ）、直径、数量等项目。

A  抗拉强度      B  抗剪强度       C  保护层厚度      D  延伸率

86、现浇混凝土结构梁构件保护层厚度允许偏差为（  ）。

A  +8mm，-5mm   B +10mm，-7mm   C +10mm，-5mm  D +8mm，-7mm

87、现浇混凝土板构件结构厚度允许偏差为（  ）。

A  +10mm，-5mm  B +10mm，-7mm   C +8mm，-7mm   D +8mm，-5mm

# 88、单项或单元工程的整体锚杆检测抽样率不应低于总锚杆数的(  )，且每批不宜少于(  )根。重要部位或重要功能的锚杆宜全部检测。当单项或单元工程抽检描杆的不合格率大于(  )时，应对未检测的锚杆进行加倍抽检。

A  10%  20  10%               B 20%  20  10%

C 10%  20  20%                D 20%  20  20%

89、单元或单项工程锚杆锚固质量全部达到(  )级及以上的应评定为合格，否则应评定为不合格。

A  I       B   II        C   III       D  IV

90.根据耐久性要求，对裂缝宽度无特殊外观要求的，当保护层设计厚度超过 (  )时，可将厚度取为(  )计算裂缝的最大宽度。(  )

A  20,20  B 30,30    C  20,30   D  30,40

91.设计使用年限50年以上的钢筋混凝土构件，其混凝土氯离子含量在各种环境下均不应超过（  ）。GB/T50476-2019第42页

A  0.04%   B  0.06%    C  0.08%   D  0.09%

92、桥梁施工技术规范中总碱含量要求对一般桥涵宜不大于（ ）对特大桥、大桥和重要桥梁宜不大于（ ）。(  )   桥梁施工技术规范第47页

A  3.0 kg/m3,3.0kg/m3   B 2.5kg/m3,3.0kg/m3   C 3.0 kg/m3,2.1kg/m3   D 2.5kg/m3,2.0kg/m3

93.T/CECS 02-2020换能器的实测主频与标称频率相差的允许误差应为(  )

A ±10%      B ±5%   C ±15%      D±8%

94.按T/CECS 02-2020规范要求，超声平测时,回弹测试应在测区内超声波的发射测点和接收测点之间测读（__）回弹值，并应用剩余（__）有效回弹值计算。(  )  第12页

A  10，10          B 16，10      C 10，8     D 16，12

95.依据JGJ/T182-2009规范,锚杆锚固质量检测方法有（  ）  第10页

A超声法    B透射法  C高应变法    D 声波反射法

96.依据《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22-2005锚杆工程质量检验主控项目中杆体长度允许偏差为（  ）mm     CECS 22-2005第40页

A +100，-30   B +100，-50     C +150,-30    D +150，-50

97.依据GB 50205-2020规范，钢材复验检验批量标准值是根据同批钢材量确定的，同批钢材应由同一牌号、同一质量等级、同一规格、(  )的钢材组成。 第104页

A同一炉号   B同一批号  C同一交货条件  D同一工艺

98.将设计开挖断面分成左、右两个断面，先开挖隧道一侧， 并施工中隔壁竖向支撑,再开挖另一侧的开挖方法是（  ）

A环形开挖留核心土法    B双侧壁导坑法    C交叉中隔壁法  D中隔壁法

99.依据岩土锚杆（索）技术规程CECS 22-2005，用于岩体加固、地质条件复杂、钻孔后极易塌孔的地层支护，隧道、地下工程或边坡工程长度大于2. 5m的锚杆支护，单锚拉力设计值100~ 350kN应选用以下哪种锚杆（  ）   第48页

A自钻式中空锚杆和普通中空锚杆

B摩擦型锚杆

C树脂卷锚杆与快硬水泥卷锚杆

D灌浆型预应力锚杆

100.（  ）是我国现在、将来公路隧道大量采用的断面跨度。

A小跨度隧道  B一般跨度隧道  C中等跨度隧道   D大跨度隧道公

101.防水板双焊缝焊接质量应采用充气法检查，充气压力在0.25MPa保持（  ）后，压力下降应小于10%。

A 15min    B 10min    C12min    D20min

102.隧道施工中，人员接触噪声40h等效声级应不大于（85)dB(A)。洞口位于居民区时，噪声声级限值应不大于(70)dB(  )。

A 80,70    B 70,70  C 85,70  D80,75

103.采用钻芯法检测单个构件的混凝土强度，有效芯样数量不得少于（）个，小尺寸构件的芯样不得少于（），按有效芯样试件抗压强度值的（）确定其推定值。(  )

A  6个，4个，平均值   B  6个，4个，最小值

C  3个，2个，平均值   D  3个，2个，最小值

104.混凝土发生碳化后，对结构耐久性的不利影响主要是（  )

A使混凝土的强度降低     B 会导致混凝土裂

C使混凝土碱度降低，对钢筋保护作用减弱  D降低混凝土的弹性模量

105.对于批量构件采用回弹法或超声回弹综合法检测混凝土强度,随机抽检数量一般应满足(  )。

A.不少于构件总数的30%且不少于10件

B.不少于构件总数的40%

C.不少于构件总数的40%且不少于10件

D.不少于10件

106.回弹法检测单个一般构件的混凝土强度,要求的测区数量不宜少于(  )。

A.5个  B.10个  C.16个  D.20个

107.回弹仪在检测前后,均应在洛氏硬度(HRC)为60±2的钢砧上进行率定,率定值应满足(  )。

A.76±2  B.78±2  C.80±2  D.82±2

108.采用回弹法检测混凝土强度,每个测区读取16个回弹值,该测区的回弹平均值为(  )。

A.3个最大值与3个最小值的平均值

- 该测区全部回弹值平均

- 剔除3个最大值与3个最小值后的平均值

- 剔除最大值与最小值后的平均值

109.回弹法检测混凝土强度,回弹测区应优先选择在(  )。

A.能使回弹仪竖直弹击的混凝土浇筑底面

B.能使回弹仪竖直弹击的混凝土浇筑侧面

C.能使回弹仪水平弹击的混凝土浇筑底面

D.能使回弹仪水平弹击的混凝土浇筑侧面

110.采用超声回弹综合法检测混凝土强度,现场测试的数据应包括(  )。

A.回弹值和碳化深度                 B.声波波幅和回弹值

C.声时值、回弹值和碳化深度         D.声时值和回弹值

111.采用回弹法并根据全国统一测强曲线计算非泵送混凝土的抗压强度时,该方法适用于(  )的混凝土强度检测。

- 龄期无限制、抗压强度为10~50MPa

- 龄期7~2000d、抗压强度为10~70MPa

- 龄期14~1000d、抗压强度为10~60MPa

- 龄期7~1000d、抗压强度为10~60MPa

112.回弹法测定混凝土强度,碳化深度的测点数不应少于构件测区数的(  )。

A.20%      B.30%       C.40%     D.50%

113.采用钻芯法检测单个构件的混凝土强度,有效芯样数量不得少于( ),小尺寸构件的芯样不得少于();按有效芯样试件抗压强度值的(  )确定其推定值。

A.6个,4个,平均值

B,6个,4个,最小值

C.3个,2个,平均值

D.3个,2个,最小值

114.钻芯法检测混凝土强度,按潮湿状态进行试验时,芯样试件在受压前应(  )。

- 自然干燥3d

B.在20℃±5℃的清水中浸泡20~24h

C.在20℃±5℃的清水中浸泡40~48h

D.在20℃±5℃的清水中浸泡70~72h

115..桥梁结构混凝土材质强度的评定标度,是根据(  )的取值范围确定的。

- 推定强度匀质系数Kbt和平均强度匀质系数Kbm

- 强度推定值r

C,强度标准差

D,测区强度换算值的平均值

116.某涵洞遭受了火灾,为确定火灾后墙身混凝土的强度,可采用(  )进行检测。

- 回弹法  B,超声法  C,超声回弹综合法  D.钻芯法

117.钻芯法标准芯样试件要求其公称直径为()且不宜小于集料最大粒径的();也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不宜小于()且不得小于集料最大粒径的()。(   )

A,70mm,4倍,50mm,3倍      B.100mm,3倍,70mm,2倍

C,100mm,3倍,50mm,2倍     D.70mm,3倍,50mm,2倍

118.使用钻芯法检测混凝土强度,芯样试件的实际高径比应满足(  ),否则测试数据无效。

- 0,85~1.05  B.1,0~1.5  C.0.95~1,05  D.1.5~2.0

119.用半电池电位法检测钢筋锈蚀的方法以电位水平作为判据,判断“有锈蚀活动性,严重锈蚀可能性极大”的电位水平界限是(  )。

- ≥-200mV  B,(~300,-400]mV  C.(-400,-500]mV  D.＞-500mV

120.混凝土中氯离子的主要危害是(  )。

A,降低混凝土的强度   B.降低混凝土的弹性模量

C.加速混凝土的碳化   D.诱发或加速钢筋的锈蚀

121.单个混凝土构件的氯离子含量测区数量不宜少于(  )个。

A.2    B,3    C,6    D.10

122.混凝土中钢筋锈蚀电位的检测方法可采用(  )

- 半电池电位法  B.滴定条法  C.四电极法  D,惠斯顿电桥法

123.采用半电池电位法检测混凝土桥梁主要构件的钢筋锈蚀电位,每一测区的测点数不宜少于(  )个。

A.20  B.15  C.10  D.5

124.当混凝土氯离子含量(  )时,可判定钢筋锈蚀活化。

- ≥0.20%    B.≥0.50%    C.≥1.00%    D.≥2.00%

125.采用基于电磁原理的钢筋保护层测试仪进行钢筋位置测试,当探头位于(  )时指示信号最强。

- 与钢筋轴线平行且位于钢筋正上方

- 与钢筋轴线垂直且位于钢筋正上方

- 与钢筋轴线成45°且位于钢筋正上方

- 远离钢筋

126.进行钢筋保护层厚度测试时,在被测钢筋的同一位置应重复读取(  )次数据,且相差不能超过1mm,否则数据无效。

A.2    B,3    C.5    D.6

127..在采用钢筋探测仪进行构件混凝土内部钢筋保护层厚度测试时,如出现实测钢筋的根数、位置与设计有较大偏差的情形,以下处理方式正确的是(  )。

- 判定该构件不满足要求

- 如实测钢筋的实际根数多于设计但位置有利,可不做处理

- 应选取不少于30%的已测钢筋,且不少于6处采用钻孔、剔凿等方法验证

- 按抽检数量加倍的方式继续测试

128.测定混凝土电阻率所采用的方法是(  )。

A,半电池电位法    B.滴定条法    C.四电极法    D.超声波法

129.对混凝土桥梁进行电阻率测试,被测构件或部位的测区数不宜少于(  )。

A.5个    B,10个    C.20个    D.30个

130.下列关于混凝土电阻率测试的叙述,正确的是(  )。

- 混凝上电阻率越大,对结构耐久性越不利

- 混凝土表面湿度不影响电阻率的测试结果

- 混凝土表面碳化不影响电阻率的测试结果

- 一般采用四电极法进行测试

131.混凝土发生碳化后,对结构耐久性的不利影响主要是(  )。

A,使混凝土的强度降低

B.会导致混凝土开裂

C.使混凝土碱度降低,对钢筋的保护作用减弱

D.降低混凝土的弹性模量

132.下列选项中不能采用非金属超声波探测仪检测的项目是(  )。

A.混凝土内部钢筋锈蚀情况B,混凝土强度C.裂缝深度D.基桩完整性检测

133.超声法检测混凝土结构内部缺陷,是否存在缺陷的判据不包括(  )。

A.声速    B,接收波幅    C.接收频率    D.发射波幅

134.超声法检测混凝土结构内部缺陷,如采用钻孔法测试,应使用的换能器是(  )。

A.平面换能器    B.径向换能器    C,平板换能器    D.大功率换能器

135.超声检测仪测量声时一般以(  )为单位。

A.s    B.ms    C.us    D·min

397.进行混凝土碳化深度测试时,每测区应布置(  )个测孔

A.1    B.2    C.3    D.4

136.酒精酚酞试剂喷洒在已碳化的混凝土表面,其颜色应为(  )。

- 紫色    B.蓝色    C.黑色    D.不变色

137.可用于碳化深度检测的酚酞酒精溶剂的浓度为(  )。

A.0.5%~l%    B.1%~2%.    C.5%~10%    D,75%

138.混凝土桥梁的碳化评定标度是根据(  )确定。

A.实测碳化深度平均值      B.实测碳化深度最大值

C.实测碳化深度平均值与设计钢筋保护层厚度的比值

D.实测碳化深度平均值与实测钢筋保护层厚度的比值

139.某混凝土构件表面裂缝的预估深度大于500m,且只有一个可测表面时,可采用(  )测试其裂缝深度。

A.超声对测法B.超声平测法C,超声斜测法D.超声钻孔法

140.在结构混凝土抗压强度检测中，属于无损检测方法的是（）。

A、钻芯法

B、拉脱法

C、回弹法

D、射击法

141.按规定在回弹仪需要进行率定时，在标准钢砧上率定回弹值应为（）。

A、60±2

B、80±2

C、60±1

D、80±1

142.关于混凝土的电阻率，说法正确的是（）。

A、钢筋锈蚀速度与混凝土的电阻率成正比。

B、氯离子增加溶液的导电性，使混凝土的电阻率增大。

C、混凝土碳化使混凝土的孔隙率降低，密实度提高，提高混凝土的电阻率。

D、降低水灰比和延长养护龄期、提高水泥水化程度可降低混凝土的电阻率。

143.在进行混凝土结构的无损检测时，正确的检测顺序为（）。

A、回弹→超声→碳化→锈蚀

B、超声→回弹→保护层→碳化

C、电阻率→碳化→超声→回弹

D、氯离子→锈蚀→超声→保护层

144.超声法检测结构混凝土裂缝时，当结构的裂缝部位只有一个可测表面时，单面平测法适用于裂缝深度不大于（）的情况。

A、200mm

B、300mm

C、400mm

D、500mm

145.超声法检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行，如无法避免，应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的（）

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/6

146.超声法检测混凝土结合面时，构件的被测部位应具有使声波（ ）结合面的测试条件。

A、垂直

B、斜穿

C、平行

D、垂直或斜穿

147.根据《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000的定义，不带波形显示的超声波检测仪（）用于混凝土的超声法检测。

A、不能

B、可以

C、经过验证可以

D、无法确定

148.依据CECS21:2000规范要求，用于混凝土缺陷检测的超声波检测仪声时最小分度应不大于（ ）μs。

A、1

B、0.1

C、0.01

D、0.5

149.混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是（ ）。

A、尺量法

B、塞尺法

C、显微镜法

D、超声波法

150.超声波在金属材料中传播时，其能量逐步降低的原因是（ ）。

A、波束的扩散

B、波在介质中的散射

C、介质对波动的粘滞和吸收作用

D、以上都是

151.超声法检测中，换能器应通过（）与混凝土测试表面保持紧密结合。

A、胶粘剂

B、耦合剂

C、防腐剂

D、阻锈剂

152.在高应变动力试桩中，速度信号对桩身缺陷的敏感程度高于力信号主要是因为（）。

A、加速度计的频响特性优于力传感器

B、加速度计的信噪比优于力传感器

C、加速度计只用一个螺栓固定，而力传感器需两个螺栓固定

D、缺陷引起的拉伸波在桩顶的反射和叠加作用

153.钢筋混凝土预制桩成桩后应休止一定时间才可以开始静载试验，原因是（）。

A、打桩引起的孔隙水压力有待消散

B、因打桩而被挤实的土体，其强度会随时间而下降

C、桩身混凝土强度会进一步提高

D、需待周围的桩施工完毕

154.使用千斤顶时会出现荷载量和油压不呈严格的线性关系的状况，这是由于 （） 。

A、油压的影响

B、活塞摩擦力的影响

C、温度的影响

D、空气的影响

155.声波透射法是（）

A、反射波法

B、直达波法

C、表面波法

D、折射波法

156.声波透射法所用换能器的振动类型是 （）

A、厚度振动

B、径向振动

C、纵向长度振动

D、横向长度振动

157.钻芯法中，应取受检桩中不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度代表值中的哪个值为该桩混凝土芯样试件抗压强度代表值。（）

A、平均值

B、最小值

C、最大值

D、统计值

158.有一砼桩，分别采用高应变、低应变和超声波三种方法进行检测，其中以哪种方法测出的桩身波速最小。（）

A、高应变法

B、低应变法

C、超声法

D、不能肯定

159.采用基于电磁原理的钢筋保护层测试仪进行钢筋位置测试时，当探头位于（   ）时，其指示信号最强。

- 与钢筋轴线平行且位于钢筋正上方     B、与钢筋轴线垂直且位于钢筋正上方

C、与钢筋轴线成45°且位于钢筋正上方   D、远离钢筋

160.冲击回波法检测混凝土构件的厚度、不密实度及空洞是根据在混凝土表面利用一个短时的机械冲击激发（   ），该波传播到结构内部，被缺陷表面或构件底面反射回来。

A、电磁波      B、低频冲击弹性波       C、超声波         D、射线

161.混凝土裂缝深度常用的无损检测方法是（   ）。

A、尺量法     B、塞尺法     C、超声波法     D、显微镜法

162.钢筋位置及混凝土保护层厚度检测仪的工作原理是基于（  ）

- 电化学反应   B、超声波透射   C、X射线透射    D、电磁感应

163.进行钢筋保护层厚度测试时，在被测钢筋的同一位置应重复读取（  ）次数据，且相差不能超过1mm，否则数据无效。

A、2           B、3            C、5             D、6

164.采用超声法检测混凝土裂缝时，其中钻孔对测法适用于大体积混凝土，预计深度在（    ）以上的裂缝检测。

A、500mm   B、1000 mm   C、50 mm    D、200 mm

165.采用超声法检测裂缝深度时，被测裂缝中不得有积水或泥浆等，否则（    ）无明显差异，给裂缝深度判断造成很大困难。

A、超声首波信号   B、超声波信号   C、超声波波幅    D、超声波声时

166.在采用钢筋探测仪进行构件混凝土内部钢筋保护层厚度测试时，如出现实测钢筋的根数、位置与设计有较大偏差的情形，以下处理方式正确的是（   ）。

- 判定该构件不满足要求

- 如实测钢筋的实际根数多于设计、位置有利，可以不做处理。

- 应选取不少于30%的已测钢筋，且不少于6处采用钻孔、剔凿等方法验证。

- 按抽检数量加倍的方式继续测试。

167.超声法检测混凝土结构内部缺陷，是否存在缺陷的判定依据不包括（    ）。

- 声速        B、接收波幅       C、接收频率        D、发射波幅

168.下列选项中，不能采用非金属超声波探测仪检测的项目是（  A   ）。

- 混凝土内部钢筋锈蚀情况        B、混凝土强度

- 裂缝宽度                      D、桩基完整性检测

169.用超声法检测灌注桩的混凝土质量，当超声波穿过缺陷区域时（    ）。

- 声时增大        B、声时变小       C、频率变大     D、波幅增大

170.某混凝土构件表面裂缝的预估深度大于500mm，且只有一个可测面，应采用（   ）测试其裂缝深度。

- 对测法          B、平测法         C、斜测法       D、钻孔法

171.当结构的裂缝部位只有一个可测面，预估裂缝深度又不大于（   ）时，可以采用单面平测法。

A、350mm          B、400mm        C、450mm        D、500mm

172.超声法检测混凝土结构内部缺陷，采用厚度振动式换能器平测，测距为（ B  ）。

- 两换能器中心的距离           B、两换能器内边缘之间的距离

C、两换能器外边缘之间的距离     D、两换能器内边缘之间的距离

173.超声法检测混凝土内部缺陷，在满足首波波幅测度精确的条件下，应尽量选取（   ）。

- 较高频率的换能器  B、较低频率的换能器  C、除A和B之外频率的换能器

174.调试超声波检测仪时，测得零声时，某测点测距为30cm，仪器显示声时为，则该测点超声波传播的声速为（  B   ）。

A、2857m/s        B、3000m/s        C、3200m/s       D、3500m/s

175.锚杆锚固质量无损检测仪应（    ）年检定或校准一次。

A、半年     B、1年     C、2年    D、3个月

176.按照《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJT 182-2009中锚固密实度评判标准，锚杆锚固质量等级为“C”的波形特征描述正确的是（ ）。

A.波形较规则，呈较快速衰减，持续时间短。

B.波形欠规则，呈逐步衰减或间歇衰减趋势形态，持续时间较长。

C.波形规则，呈指数快速衰减，持续时间短。

D.波形不规则，呈慢速衰减或间歇增强后衰减形态，持续时间长。

177.根据《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJT 182-2009，锚杆长度检测时利用了波的（   ）特性。

A.反射     B.衍射    C.绕射    D.折射

178.依据《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJT 182-2009对单根锚杆锚固质量无损检测进行分级评判，当密实度为C级，且长度合格时，其锚固质量等级为（  C  ）。

A、Ⅰ     B、Ⅱ     C、Ⅲ    D、Ⅳ

179.下面哪些领域不适合红外成像法的检测？（  ）

- 隧道衬砌检测   B、外墙饰面层剥离检测   C、变压器漏电   D、外墙保温隔热效果

180.锚杆长度的计算中，杆底反射波与杆端入射波首波（  ）的时间差即为杆底反射时差，若多次杆底反射信号，则应取各次时差的平均值。

A、波峰间     B、波谷间     C、波峰-波谷间    D、波谷-波峰间

（二）多项选择

1.作业区域内根据具体作业内容和作业要求进行防护，并按“上游（   ），下游过渡区、终止区”设置防护区。

A.过渡区

B.缓冲区

C.警告区

D.作业区

2.现场养护作业人员均应配备（    ）以及防滑鞋等基本劳动防护用品，按照相关安全规范佩戴使用，并应按有效使用时间定期更换。

A.安全帽

B.反光背心或反光工作服

C.帆布手套

D.以上全错

3.作业区交通标志是为养护作业而临时设置的交通标志，主要有（    ）等。

A.警告标志

B.禁令标志

C.指示标志

D.作业区标志

4.养护安全标志和设施主要有（    ）以及作业隔离墩和防撞桶（墙）等。

A.渠化装置

B.锥形交通路标

C.安全带

D.路栏

5.沥青路面的养护工作分为（     ）

A.日常巡视与检查

B.预防养护

C.应急养护

D.专项养护

6.道路养护作业占用行车道断面时，为保障作业区外车辆通行有序，需对车辆（    ）采取强制性的管理。

A.行驶速度

B.路线

C.方向

D.以上全错

7.高等级公路特别是山区高等级公路的边坡病害是路基最常见病害之一，通常有：崩坍、落石、（   ）等。

A.滑坡

B.坡面冲刷

C.坍塌

D.剥落

8.常用的沟渠加固类型（ ）

A.草皮式

B.筑捣式

C.干砌式和浆砌式

D.砖砌

9.局部发生翻浆的路段，不能采用打(  )的方法予以改善。

A.砂桩

B.水泥砂砾桩

C.粉喷桩

D.预制桩

10.（  ）可用于路基边坡整形。

A.推土机

B.铲运机

C.平地机

D.挖掘机

11.理想的筑路用土是（   ）。

A.粘土

B.亚砂土

C.亚粘土

D.膨胀土

12.路基施工时要满足（    ）的基本要求。

A.设计断面尺寸

B.强度

C.整体稳定性

D.纵断面高程

13.挖方路基常用的机械有（  ）。

A.推土机

B.装载机

C.运土车

D.压路机

14.路基防护与加固设施，主要包括（  ）三大类。

A.坡面防护工程

B.冲刷防护工程

C.支挡防护工程

D.排水工程

15.对于不适宜草本生长的较陡岩石边坡，可以采用（ ）等防护方法进行工程防护。

A.抹面

B.网格

C.二灰土

D.砂浆

16.石砌挡土墙按开采与加工程度分为（  ）三种。

A.片石

B.块石

C.细料石

D.料石

17.浆砌原理是利用砂浆胶结砌体材料，使之成为整体而组成人工构筑物，一般有（ ）多种。

A.坐浆法

B.抹浆法

C.灌浆法

D.挤浆法

18.路基养护工作的主要内容之一为有计划地（  ）以逐步提高其技术标准和服务水平。

A.局部加宽路基

B.改善急弯、陡坡和视距

C.局部加高路基

D.改善照明设施

19.地面排水设施通常有边沟、跌水、（ ）等。

A.截水沟

B.洞式渗沟

C.拦水带

D.排水沟

20.排水沟渠加固类型选择与(   )有关。

A.土质

B.水流速度

C.沟底纵坡

D.断面形状

21.高速公路移动作业主要包括（    ）及道路检测等。

A.人工捡拾

B.除雪作业

C.机械清扫

D.保洁作业

22.不适于开挖整段边沟的施工机械是（  ）。

A.推土机

B.平地机

C.铣刨机

D.挖掘机

23.泥石流对路基的危害主要是通过（  ）等方式造成。

A.堵塞

B.淤埋

C.冲刷

D.撞击

24.针对路堤沉陷变形，应采取相应处理方法，常用有（  ）几种。

A.填换土层法

B.固化剂法

C.预压法

D.打桩加固法

25.土路肩的杂物有（ ）。

A.沙

B.碎石

C.纸屑

D.树叶

E.泥土

26.路肩杂物的清除方法的是（  ）

A.铲除

B.扫除

C.修理

D.机械清除

E.风吹

27.路肩边缘缺口的维修方法有（      ）。

A.石块铺砌

B.预制块铺砌

C.沙

D.粘土

E.铺草皮

28.路基路肩的加固类型有（      ）。

A.草皮

B.种树

C.沙浆铺砌

D.沥青表处

E.粘土

29.何种形式（ ）的边沟不能防止路基旁侧堆雪，不适宜用于积雪地区的路基。

A.流线型

B.梯型

C.三角型

D.凹型

30.不能通过设置（ ）以降低地下水位，截断地下水潜流，使路基保持干燥。

A.截水沟

B.排水沟

C.盲沟

D.暗沟

（三）判断题

1.当回弹仪率定值超出80士2的范围时,应按T/CECS 02-2020规定对回弹仪进行检定或保养。( )

2.单项或单元工程的整体锚杆检测抽样率不应低于总锚杆数的10%.  ( )

3.单根锚杆检测的有效波形记录不应少于2个，且一致性较好。( )

4.锚杆密度度检测时，当波形较规则，呈较快速衰减，持续时间较短，评价质量等级为A级。（ )

5.对于杆体长度不小于设计长度的95%、且不足长度不超过0.5m的锚杆，可评定锚杆长度合格。（ ）

6.当锚固密实度达到C级以上，应评定锚固密实度合格。（ ）

7.依据《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22-2005验收试验的锚杆数量不得少于锚杆总数的5%,且不得少于3根。对有特殊要求的工程,可按设计要求增加验收锚杆的数量。（ ）

8.钢构件组装中，焊接H型钢的翼缘板拼接长度不应小于2倍翼缘板宽且不小于500mm（ ）

9.公路隧道施工技术规范JTG/T3660-2020适用于以钻爆法为主要开挖手段的隧道施工。（ ）

10.当岩层完整、岩石抗压强度大于30MPa并确认不影响衬砌结构稳定和强度时，每1m2 内欠挖面积不宜大于0.1m2，欠挖隆起量不得大于5cm。（ ）

11.超声法不适用于深度超过500mm的裂缝深度检测。（ ）

12.采用地质雷达对隧道衬砌质量进行检查时，分段测量相邻测量段接头重复长度不应小于0.5m( )

13.钢筋探测仪的工作原理是基于电磁感应,因此该仪器比较适用于含有铁磁性物质的混凝土内部的钢筋检测。( )

14.钢筋探测仪在进行混凝土内部钢筋探测前,应将探头放置于金属标准块上调零。(  )

15.采用钢筋探测仪检测混凝土内部的钢筋直径时,每根钢筋重复检测2次,第二次检测时探头应旋转180°。(  )

16.在进行混凝土中钢筋保护层以及直径检测时,为提高准确性,应尽量在钢筋交叉部位进行测量。(  )

17.使用钢筋探测仪检测混凝土中钢筋的保护层厚度,当实际保护层厚度小于仪器的最小厚度探测范围时,则该方法不可用。(  )

18.回弹法检测混凝土强度,在计算测区回弹值时,应先进行浇筑面修正,然后进行角度修正。(  )

19.对某构件采用回弹法检测混凝土抗压强度,如测区数少于10个,该构件的混凝土强度推定值取各测区中最小的混凝土强度换算值。(  )

20.在钢管混凝土缺陷检测中，超声波法仅适用于管壁与混凝土胶结良好的钢管混凝土缺陷检测。（）

21.裂缝检测时，每条裂缝应至少布设3组观测标志，其中一组应在裂缝的最宽处，另两组应分别在裂缝的末端。（）

22.超声法检测混凝土缺陷时，测位混凝土表面应清洁、平整，必要时可用砂轮磨平或用高强度的快凝砂浆抹平。抹平砂浆必须与混凝土粘结良好。（）

23.构件的潮湿不会影响超声法检测混凝土缺陷的结果。（）

24.无损检测的方法不可用于推定混凝土强度。（）

25.无损检测技术以不损坏被测物体的内部结构、受力性能为前提，检测物体内部或表面的物理性能、状态特性以及内部结构。（）

26无损检测由于属直接测试，检测结果受许多因素的影响，检测精度和可靠性低于破坏性试验。（）

27.纵波、横波和表面波是根据介质质点运动速度和波的传播方向来区分的。 （）

28.高应变检测桩较短时，可用低应变法确定高应变的平均波速。 （）

29不同标号的混凝土波速一般不同，标号越高且浇筑情况越好，混凝土波速一般越高。（  ）

30.IE法测试混凝土强度时不需要知道测试对象厚度信息。（  ）

实操竞赛

| 序号 | 题目类型 | 操作 时长（h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土裂缝动态监测 | 0.333 |
| 2 | 红外线热成像检测 | 0.5 |
| 3 | 磁致伸缩检测 | 0.5 |
| 4 | 光纤传感检测 | 0.5 |
| 5 | 反拉法检测有效预应力 | 1 |
| 6 | 超声波层析成像测试 | 1 |
| 7 | 微波辐射检测混凝土结构缺陷 | 0.5 |
| 8 | 数字射线检测钢结构缺陷 | 0.5 |
| 9 | 磁粉探伤检测 | 0.333 |
| 10 | 电阻率测试土壤和混凝土中的含水量和密度 | 0.5 |
| 11 | 光渗透检测用混凝土材料中的裂缝和毛细孔 | 0.333 |
| 合计 |  | 6 |